Технический лист

КЕМАКС Ш-III -  штукатурная смесь цементно-известковая

КЕМАКС Ш-III применяется для выравнивания наружных и внутренних поверхностей стен.

| Вид материала | Штукатурная смесь в соответствии с СТБ 1263-2001. |
| --- | --- |
| Цвет | Серый. |
| Вид и объем (вес) упаковки | Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг. |
| Хранение | Хранить в сухом месте, по возможности на поддонах, срок хранения 6 месяцев. При транспортировании необходимо защищать от атмосферных осадков и механических повреждений. |
| Способ применения | Приготовленная штукатурная смесь наноситься в один или несколько слоев на подготовленную поверхность ручным способом. Оптимальная толщина одного слоя от 3 до 7 мм. Допускается наносить в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится после устойчивого закрепления предыдущего, по слегка смоченной поверхности. При неблагоприятных условиях (жаре, солнце, ветре) необходим адекватный уход (обрызг водой, создание тени, устранение сквозняков и т. п.). |
| Рабочая температура | Работы следует выполнять при температуре основания не ниже плюс 5ºС |
| Расход | Расход штукатурной смеси составляет 17 – 18 кг/м² при толщине 10 мм. |
| Очистка рабочего инструмента | Используемые инструменты после окончания работы промыть водой. |
| Специальные предосторожности | Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей. |

Основание:

Все минеральные основания: бетон, кирпич, газосиликат, раствор на минеральных вяжущих и наполнителях.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, жира, а так же прочих субстанций, ослабляющих адгезию и слегка увлажненным водой. При необходимости поверхность прогрунтовать.

Приготовление готовой к применению смеси:

Штукатурная композиция готовится к применению путем высыпания сухой смеси в воду из расчета на 1 кг смеси 0,18 – 0,22 л воды и размешивания миксером до получения густой пастообразной консистенции в дальнейшем воду больше не добавлять. Приготовленную композицию следует использовать в течение 1 часа.

Физико-технические свойства:

Насыпная плотность, кг/м³	                    1400 - 1550

Влажность, не более, %	                                     1

Водоудерживающая способность, не менее, %	                                   95

Водопоглащение покрытия при капилл. подсосе, не более, кг/м² 				 3,0

Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м ч Па                                                    	             0,04

Прочность сцепления покрытия с основанием, не менее, МПа	                                  0,5

Морозостойкость, циклы	                                   50

Усадка, трещины в слое проектной толщины                                                                          отсутствуют

Примечание:  В настоящем техническом листе установлена область применения материала и способ его нанесения, но это не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ!

# Text boxes

БелКЕМА