| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ВШ белая” СТБ 1263-2001 Защитно-отделочная штукатурка белая Н ПМ 1 СС 0,7 высококачественная полимерминеральная водоотталкивающая штукатурка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ВШ белая»  применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ по минеральным основаниям в местах повышенной влажности (основания под гидроизоляцию бассейнов, цоколи зданий, подвалы с повышенной влажностью, санузлы, душевые и т.д.).

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

"ПОЛИМИКС-ВШ белая" представляет собой сухую смесь белого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, гидрофобизирующих добавок, полимерного связующего и пигментов.

Смесь характеризуется повышенной гидрофобностью, высокой адгезией к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, прочностью, морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей и других загрязнений препятствующих адгезии.

При наличии значительных трещин и выбоин их необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный». Подготовленное таким образом основание еще раз обеспыливают и для лучшей адгезии наносят 1-2 слоя грунтовки «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 150-180 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом при помощи штукатурного агрегата или вручную с помощью металлической терки с последующим выравниванием полутерком.

«ПОЛИМИКС-ВШ белая» наносится послойно, толщина одного слоя 5–10 мм. Максимальная общая толщина слоёв без дополнительного армирования – 20 мм. При превышении заданной толщины требуется армирование металлической сеткой.

Необходимую структуру поверхности штукатурного покрытия можно формировать сразу же после нанесения на стену при помощи лопатки, шпателя, терки, фактурного валика или иных инструментов.

Время схватывания состава зависит от условий окружающей среды и составляет 12-24 часа.

Поверхность пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через 7 суток.

Работы проводятся при температуре от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,6-1,7 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа, не менее              0,8

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                       0,02

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2, не более                                    2,0

Морозостойкость, циклы, не менее                  75