### OPT32хх  ПУР ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ БЛЕСК (10-90)

2-x компонентный полиуретановый лак с высоким сухим остатком

Применение:

Прозрачный полиуретановый лак, наносится распылением (обычным  или электростатическим), на массивную древесину или детали облицованные шпоном. Превосходный лак с коротким временем сушки, с высокой стойкостью к царапанью.

Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

OPT3210	Сухой остаток 			48	+/-	2%	IST 11-06

Плотность gr/lt 			970	+/-	20	UNI8910

Вязкость Ford Cup 4 at 20°C		70"	+/-	10%	ASTM D-1200

CVP0163	Сухой остаток %			23	+/-	2	IST 11-06

Плотность gr / It			965	+/-	20	UNI8910

Вязкость Ford Cup 4 at 20°C		11”	+/-	10%	ASTM D-1200

DPV006	Сухой остаток %			0			IST 11-06

Плотность gr / It			860	+/-	20	UNI8910

Вязкость Ford Cup 4 at 20°C		10”	+/-	10%	ASTM D-1200

DPV0018	Сухой остаток %			0			IST 11-06

Плотность gr/lt			970	+/-	20	UNI8910

Вязкость Ford Cup 4 at 20°C		10"	+/-	10%	ASTMD-1200

В.у. свойства  являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	детали мебели, загрунтованные FPT0067 или FPT0064

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка :		шкурка К 320 - 400

очистка:			хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное,

возможно нанесение в электростатическом поле.

расход:				110 г/м²

Подготовка материала:  		хорошо перемешать

добавки			2 : 1 весовых частей с отвердителем CVP0163

вязкость регулируется разбавителем DPV 0006 в зависимости от требований производства (около 20%)

Для лучшей растекаемости предлагается добавить небольшое количество замедлителя  DPV0018 (около 5%).

Сухой остаток смеси		41 % +/-2

Жизнеспособность		не менее 4 часoв

рабочая вязкость:		обычное пневматическое распыление:

16 -20 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм

электростатика распыление:

14 -18 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм

разбавитель:			ПУ разбавитель DPV0006

СУШКА:

при комнатной температуре:

Сухой от пыли		15' при 20 °C

Сухой на отлип	35' при 20 °C

до шлифовки		2-3 часа при  20°C

Штапелирование	через  24 часа

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ:

Шлифовать 				шкуркой 320

перелакировка 			напр. OPTOxxxx

Очистка рабочих инструментов:	разбавителем DPV0006

Хранение:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C  /  хранить макс. 12 месяцев.

Правила безопасности:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Блеск				30 Gloss

Твердость ASTM D 3363/80	H

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта  пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Представитель «Bindulin-Werk»

в Республике Беларусь

Мирейчик Юрий Алексеевич

Тел./факс +375 17 327 20 28.

Моб. +375 29 627 20 28

www.Bindulin.by