| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«Полимикс экспресс» РСС, для стяжек, М200, К2, St-3 СТБ 1307-2012 состав для стяжек быстротвердеющий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав  «Полимикс экспресс» применяется для устройства стяжки пола (выравнивание или ремонт) по бетонным или цементно-песчаным основаниям толщиной от 10 до 80 мм в условиях дефицита времени при выполнении работ. Состав может использоваться для внутренних и наружных работ. Подходит в качестве основы для полов с подогревом. При выполнении полов связанных с основанием, минимальная толщина - 10 мм. Для полов по разделяющему слою – 40 мм. Для не армированных полов по теплоизоляционным плитам – не менее 50 мм.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Состав для стяжек «Полимикс экспресс» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую, из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок.

Состав отличается повышенной прочностью, хорошей адгезией к минеральным основаниям, морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения, позволяет передвигаться через 4 часа и выполнять последующие отделочные работы по основанию стяжки (например, укладывать керамическую плитку) через 24 часа после нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, гипса, остатков старой краски, отложений солей, разрушающихся слоев бетона или старой стяжки, а так же других загрязнений препятствующих адгезии. Для лучшей адгезии основание  рекомендуется обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение ок. 3  мин, выдерживают 5 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: на 1000г сухой смеси идет 150-250 г воды.

Точное количество воды подбирается при пробном замесе.

Приготовленную смесь следует использовать в течение 20-30 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится вручную или механизированным способом на основание между направляющими рейками и разравнивается правилом. При работе и последующие сутки следует избегать прямых солнечных лучей, сквозняков, низкой влажности воздуха, а также резких перепадов температуры.

Легкая эксплуатация допускается не ранее чем через 4 часа (при температуре воздуха +20°С и относительной влажности 60%), полная нагрузка не ранее чем через 24 часа.

Работы производятся при температуре от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, кельма, металлическая терка с гладкими краями, правило, уровень.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины слоя – 1,9-2,0 кг/ м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя плотность раствора, кг/м3        1800-2000

Прочность раствора на сжатие, марка              200

Марка по консистенции                                       К2