| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ТМ” клеевая смесь для создания армированного слоя в легких штукатурных системах утепления, а так же для ремонта и отделки фасадов при отрицательных температурах КС 1 СТБ 1621-2006

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полимерминеральная клеевая смесь «ПОЛИМИКС-ТМ» применяется для выполнения армированного слоя и приклеивания теплоизоляционных плит (ППТ и МВ) по минеральным основаниям в системе утепления «Полимикс» при температуре воздуха от минус 5°С до плюс 10°С. Так же может применяться для ремонта  и отделки фасадов зданий при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 10°С.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ТМ» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, полимерного связующего, модифицирующих и противоморозных добавок.

Состав отличается высокой адгезией к минеральным основаниям, утеплителю и сетке из стекловолокна; водостойкостью, морозостойкостью, обладает повышенной пластичностью, высокой паропроницаемостью. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, остатков старой краски, отложений солей, инея, льда и других загрязнений препятствующих адгезии.

Участки штукатурки, не связанные со стеной, следует удалить, а  выбоины заполнить штукатуркой  «ПОЛИМИКС-ШСм».

Панельные стены с неровностями более 10 мм рекомендуется предварительно выровнять штукатурным составом «ПОЛИМИКС-ШСм».

В случае полного оштукатуривания к производству работ по утеплению следует приступать спустя 7 суток после завершения подготовительных работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь имеющую положительную температуру засыпают при непрерывном перемешивании в теплую воду (около плюс 30°С, но не более 60°С), в течение 3 мин          перемешивают, выдерживают 3-5 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 200-240 г воды на 1000г сухой смеси. Точное количество воды подбирается при пробном замесе.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 30-60 минут (в зависимости от температуры воздуха, влажности и скорости ветра).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для получения армированного слой, на утеплитель (после его дюбелирования) с помощью зубчатой терки наносится клеевой раствор толщиной 3-5 мм. Затем армирующую сетку утапливают в слой клея при помощи гладкой терки.

Более подробно технология проведения работ изложена в технологической карте на утепление фасадов зданий по системе «Полимикс».

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, металлические терки с гладкими и зубчатыми краями

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины - 1,6-1,8 кг/м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа, не менее              1,0

Прочность сцепления с теплоизоляционным материалом:

минераловатная плита  - превышает предел прочности на отрыв слоев

пенополистирол - превышает предел прочности при  растяжении

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                         0,02

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2, не более                                     1,5

Морозостойкость, циклы, не менее                     75