#### Грунт-эмаль ФА-63 3в1

ТУ BY 691077241.002-2015

| Продукт | Алкидный лакокрасочный материал, эксплуатируемый в разных климатических условиях. |
| --- | --- |
| Состав | Грунт-эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидно-фенольной смолы с добавлением органических растворителей и различных функциональных добавок. |
| Свойства | Грунт-эмаль создает высококачественное покрытие, состоящее из двух слоев с толщиной пленки (40 - 80) мкм, устойчивое к изменению температуры от минус 60°С до плюс 100°С. Окрашенные изделия могут эксплуатироваться в холодном, умеренном и тропическом климате. Грунт-эмаль обладает эффектом "три в одном": антикоррозийная краска, эмаль краска по металу, грунт по металлу • эмаль устойчива к агрессивному воздействию окружающей среды • краска по металлу и ржавчине быстро сохнет • алкидная краска для металла обладает отличной сцепляемостью с металлической поверхностью. Грунт-эмаль устойчива к агрессивному воздействию окружающий среды, ультрафиолетовым лучам, влажности и перепадам температуры. |
| Применение | Грунт-эмаль ФА-63 3в1 предназначается для маслобензостойкой защитной окраски различных металлических поверхностей (стали, чугуна и алюминия), в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией (с толщиной продуктов коррозии до 100мкм. Применяется для структурных стальныехх изделий, чугунных изделий, оборудования, уличной и садовой мебели, стоек, лифтов, оград. Также может наноситься на деревянные поверхности. |
| Технические данные | Наименование показателя Значение показателя согласно ТНПА Фактическое значение показателя Цвет пленки покрытия Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке. Внешний вид покрытия После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 2)0 С, с не менее 60 60 Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 50 53 Степень перетира, мкм не более 80 80 Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более 150 140 Время высыхания до степени 3 при температуре (20+ 2)0 С и влажности 50%, мин., не более 180 180 Эластичность пленки при изгибе, мм не более 2 1,7 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1а, см: через 72ч через 168ч не менее 50 не менее 60 50 60 Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы не менее через 72ч через 168ч не менее 0,2 не менее 0,35 0,2 0,35 Адгезия пленки, баллы Не более 2 2 Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (23+ 2)0 С, ч: - воды - индустриального масла - бензина - 3%-ному раствору хлористого натрия не менее 100 100 20 72 изменения внешнего вида нет |

| Подготовка поверхности | Грунт-эмаль по ржавчине применяется для нанесения на все виды металлических поверхностей, в т.ч. покрытые ржавчиной, без предварительного грунтования, достаточно лишь удалить крупные куски ржавчины. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, обезжиренной и очищенной от грязи и рыхлой ржавчины. |
| --- | --- |
| Способ приготовления | Перед применением грунт-эмаль следует тщательно перемешать. Перед нанесением краскопультом разбавляют сольвентом, ксилолом или их смесью до вязкости 30-40с по ВЗ-4 Степень разбавления составляет 20-30% в зависимости от цвета. |
| Нанесение | Грунт-эмаль наносят на поверхность различными методами распыления и кистью при температуре не менее плюс 50С и влажности не более 85%. Время высыхания грунт-эмали при температуре (20±2) 0С составляет 50минут до степени 1 и 3часа до степени 3, при более низких температурах время высыхания может увеличиться. Грунт-эмаль рекомендуется наносить в два слоя с промежуточной сушкой 1ч при температуре 200С и 15минут при температуре 800С. |
| Расход | 80-120 г/м2 при однослойном покрытии в зависимости от цвета и вида окрашиваемой поверхности. |
| Хранение | Эмаль ПФ-115 хранить в плотно закрытой таре притемпературе от минус 300С до плюс 300С, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Срок хранения –6 месяцев с даты изготовления. |
| Меры предосторожности | Хранить вдали от детей, избегать попадания в глаза и на кожу. При работе с эмалью использовать защитные перчатки. При попадании грунт-эмали в глаза и на кожу немедленно удалить ватным тампоном, а затем тщательно промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу. При проведении и после окончания внутренних работ необходимо тщательно проветрить помещение. Инструмент и тару отмывать ксилолом или сольвентом, не дожидаясь высыхания. Пленка грунт-эмали после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека. |