| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС кладочная для блоков» РСС, кладочная, цементная, М100, F50, К2, St-2 СТБ 1307-2012 растворная сухая смесь для кладки ячеистого бетона с повышенной водоудерживающей способностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Полимикс кладочная для блоков» применяется при возведении внутренних и наружных стен из блоков из ячеистого бетона (газосиликата) и бетонов на легких заполнителях.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«Полимикс кладочная для блоков» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок.

Состав отличается повышенной  пластичностью и удобством в работе; даёт возможность укладки  блоков и др. материалов с небольшой толщиной шва, что значительно уменьшает расход материалов при последующей отделке стен; предотвращает образование термических (холодных) мостиков; имеет хорошую адгезию и морозостойкость; смесь экологически безопасна.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание предварительно очищается от пыли, грязи, масляных пятен. Крупные выбоины и трещины на поверхности необходимо заделать составом «ПОЛИМИКС ШС ремонтный».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин перемешают до получения однородной массы, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 210-270 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученную растворную смесь следует нанести тонким слоем на ложковую и тычковую стороны соседнего блока (кирпича) при помощи мастерка или специального зубчатого шпателя, по форме напоминающего ковш. Затем на свеженанесенный и выровненный клеевой слой укладывается с некоторым прижимом и сдвигом следующий камень.

Специальный зубчатый шпатель рекомендуется использовать при кладке ячеистого бетона и других крупноформатных блоков. Ширина шпателя подбирается в зависимости от толщины укладываемых блоков. Использование подобного инструмента значительно экономит расход материала и позволяет повысить производительность труда.

Толщина шва между блоками после прижатия не должна превышать 10 мм, рекомендуемая толщина –  2-4 мм.

Указанная толщина шва позволяют получить однородную, с точки зрения термической изоляции, стену и, соответственно, предотвратить промерзание стен через швы.

В течение 15-25 минут после укладки блоков или кирпича можно проводить коррекцию их положения.

Работы проводятся при температуре  от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, мастерок, зубчатый шпатель для кладки блоков из ячеистого бетона

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя – 1,7-1,8 кг/м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка по консистенции                                       К2

Группа по сохраняемости консистенции            St-2

Морозостойкость, циклы                                     50

Прочность на сжатие, марка                               100