| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС плиточный М» РСС, облицовочная, цементная, М150, F75, К1, St-4 СТБ 1307-2012 клеевой состав для облицовки керамической плиткой стен и полов при отрицательных температурах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «ПОЛИМИКС плиточный М» применяется для укладки стеновых и напольных облицовочных материалов в жилых, общественных и производственных помещениях по стабильным и прочным основаниям. Клей позволяет укладывать плитку на поверхности из кирпича, бетона, по старой и новой цементной или цементно-известковой штукатурке, цементным стяжкам, гипсокартону и т.д. при температуре воздуха от минус 8°С до плюс 10°С.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Клей «ПОЛИМИКС плиточный» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей и модифицирующих и противоморозных добавок.

Состав отличается хорошей адгезией к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки; хорошей фиксирующей и водоудерживающей способностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Плитка укладывается на хорошо выровненную поверхность. Основание должно быть плотным, прочным и предварительно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, инея, льда и других загрязнений препятствующих адгезии.

Глубокие выбоины и трещины на поверхности основания необходимо заделать составом «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный». В случае полного оштукатуривания рекомендуется использовать штукатурку «ПОЛИМИКС-ШСм» или «ПОЛИМИКС ВШм». Основание пола с большими неровностями следует выровнять самонивелирующейся стяжкой для пола (производства ООО «ПК Радекс»).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь имеющую положительную температуру засыпают при непрерывном перемешивании в теплую воду (около плюс 30°С, но не более 60°С), в течение 3 мин          перемешивают, выдерживают 3-5 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 200-240 г воды на 1000г сухой смеси. Точное количество воды подбирается при пробном замесе.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 30-60 минут (в зависимости от температуры воздуха, влажности и скорости ветра).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая клеевая смесь тонким слоем при помощи  шпателя или гладкой стороной терки равномерно наносится на облицовываемую поверхность и затем «прочесывается» зубчатой стороной терки. Рекомендуемая толщина слоя – 3-5 мм.

Величину зубьев терки следует подбирать с учетом глубины борозд на тыльной стороне плитки и ее формата.

В течение 10-15 минут после укладки плитки можно корректировать их положение.

К фугованию швов следует приступать не ранее чем через 48 часов после приклеивания плитки.

Работы проводятся при температуре  от минус 8°С до плюс 10 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с зубчатым краем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины  1,6-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие, марка                             150

Морозостойкость, циклы                                     75

Прочность клеевого соединения,

МПа, не менее                                                     0,5

Марка по консистенции                                        К1