Технический лист

ФАСИ  РМ – специальная сухая растворная смесь для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.

Фаси РМ применяется для ремонта бетонных и железобетонных конструкций с глубиной повреждения  до 50 мм различной площади.

| Вид материала | Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1307-2012. |
| --- | --- |
| Вид и объем (вес) упаковки | Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг. |
| Хранение | Хранить в сухом месте, по возможности на поддонах, срок хранения 6 месяцев. При транспортировании необходимо защищать от атмосферных осадков и механических повреждений. |
| Способ применения | Готовый к применению раствор Фаси РМ, наносят на поврежденный участок конструкций, при этом поверхность поврежденного участка предварительно очищают, увлажняют и грунтуют специальным раствором Фаси ФМ. Грунтовочный слой до нанесения основного слоя Фаси РМ должен достаточно затвердеть. При больших повреждения Фаси РМ наносится в несколько слоев. Каждый слой наносится после достаточного затвердевания предыдущего с обязательным предварительным увлажнением поверхности, на который наносится последующий слой. Окончательная защита бетонной конструкции выполняется специальной смесью Фаси ФМ. Последний слой может выполнять функцию отделочного и защитного слоя. Толщина слоя 2 - 3 мм. При неблагоприятных условиях (жаре, солнце, ветре) необходим адекватный уход (обрызг водой, создание тени, устранение сквозняков и т. п.). |
| Рабочая температура | Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 ºС. |
| Расход | Расход зависит от размера повреждений конструкций. Расход Фаси РМ для ремонта повреждений конструкции глубиной 10 мм, площадью 1 м² составляет 20 кг. Фактический расход материалов определяется для ремонта конкретной конструкции. |
| Очистка рабочего инструмента | Инструмент из нержавеющей стали сразу же после окончания работы промыть водой. |
| Специальные предосторожности | Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей. |

Подготовка основания: основание должно быть достаточно прочным, очищенным от пыли и прочих загрязнений. Слабые участки конструкции следует удалить. Открытая арматура должна быть очищена и выполнена защита ее от коррозии.

Приготовление  раствора: содержимое мешка (25 кг) смешать с 3,0 - 3,75 литрами воды. Миксером перемешать раствор до получения однородной густой массы, оставить в покое на 10 - 15 минут, затем еще раз перемешать. В дальнейшем к приготовленному раствору добавлять воду не допускается. Готовится столько раствора – сколько необходимо для работы на 1 - 1,5 часа. В процессе работы готовый к применению раствор периодически перемешивать. Подвижность раствора устанавливается в зависимости от величины повреждения и положения поврежденной поверхности конструкции. При небольших повреждениях  на горизонтальных поверхностях может использоваться пластичный раствор. При повреждениях глубиной до 5-ти см на вертикальных или потолочных поверхностях раствор должен быть жесткой консистенции (подвижность не более 1 см).

Физико-технические свойства растворной смеси и раствора:

Насыпная плотность, кг/м³	1450 - 1700

Водоудерживающая способность, %	99

Прочность на сжатие, МПа	20 и более

Адгезия к бетону, МПа	1,4 - 2,0

Морозостойкость, более, циклов	75

Линейное расширение, %                                                                                                    0,03-0,1

Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг	30 - 120

Примечание:  В настоящем техническом листе установлена область применения материала и способ его нанесения, но это не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ!

# Text boxes

БелКЕМА