| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ШСм” РСС, штукатурная В/Н (более 5мм) цементная, М150, F75, К2, St-3 СТБ 1307-2012 базовая штукатурка для выполнения работ при отрицательных температурах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ШСм» применяется для выполнения высококачественных наружных и внутренних штукатурных работ по различным основаниям (бетон, кирпич, ячеистый бетон, цементная и цементно-известковая штукатурки) при температуре воздуха от минус 8°С до плюс 10°С. Рекомендуется для выравнивая оснований под систему утепления «Полимикс».

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ШСм» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих и противоморозных добавок, полимерного связующего.

Состав отличается высокой адгезией к минеральным основаниям,  влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей, инея, льда и других загрязнений препятствующих адгезии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь имеющую положительную температуру засыпают при непрерывном перемешивании в теплую воду (около плюс 30°С, но не более 60°С), в течение 3 мин          перемешивают, выдерживают 3-5 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 150-190 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 30-60 минут (в зависимости от температуры воздуха, влажности и скорости ветра).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом  или вручную с помощью металлической терки. Нанесенный слой штукатурки выравнивается полутерком.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 5-8 мм. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования металлической сеткой.– 20 мм.

Для получения качественной поверхности инструмент, используемый для заглаживания поверхности, необходимо периодически протирать влажной ветошью.

Поверхность  пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через  7 суток.

Работы проводятся при температуре  от минус 8°С до плюс 10 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,7-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа                           0,5-0,7

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па)                                                  0,02-0,03

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 0,8-1,2

Морозостойкость, циклы, не менее                    75

Прочность на сжатие, марка                              150