HOE2135  HYDROWOOD БЛЕСК 30

лак для наружных работ

Применение:

матовый однокомонентный лак блеск 35 для наружных работ наносимый на древесину методом пневматического распыления, безвоздушного, смешанного или налива. Лак быстросохнущий с отличной способностью к вертикальному нанесению, устойчивый к царапинам и внешней среде, а также для перелакировки в короткий промежуток времени.

Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

HOE2135	Сухой остаток 			35	+/-	2%	IST 11-06

Плотность gr/lt 			1041	+/-	20	UNI8910

Вязкость Ford Cup 4 at 20°C		tix.	+/-	10%	ASTM D-1200

В.у. свойства  являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	детали мебели, загрунтованные HIE1010

Подготовка поверхности:

шлифовка :			шкурка К 280

очистка:			хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод:	распыление пневматическое или смешанное,

кистью

расход:				150 до 300 µ свежей пленки

Подготовка материала:  		хорошо перемешать

добавки			-

Данный продукт готов к применению. Если неоходимо растворять. то добавить 5-10% воды.

Жизнеспособность		-

рабочая вязкость:		пневматическое распыление:

-- сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм

разбавитель:			водa

СУШКА:

при комнатной температуре:

Сухой на отлип	4 часа при 20 °C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ:

перелакировка		   		через 1-2 часа HOE2135

Очистка рабочих инструментов:	водa

Хранение:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C  /  хранить макс. 12 месяцев.

Защищать от мороза.

Правила безопасности:

См. правила техники безопасности.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Глянец:			35 Gloss

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта  пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.