#### Белкрас-Интерьер  ВД-АК-21

Акриловая  водно-дисперсионная краска  для внутренних работ

ТУ BY 100221924.001-2008

| Продукт | Готовая к применению полимерная краска для внутренних работ, ручного и машинного нанесения. |
| --- | --- |
| Состав | Органические связующие(акриловая дисперсия), минеральные наполнители и пигменты, добавки, вода. |
| Свойства | Паропроницаемая, устойчивая к механическим повреждениям, легкая в работе. |
|  | Возможна колеровка. |
| Применение | Предназначена для высококачественной отделки внутренних стен, ручного и механического нанесения. |
| Технические данные | Наименование показателя Значение показателя согласно ТНПА Фактические показатели Плотность, кг/м3, не менее 1500 1650-1800 Показатель концентрации ионов водорода, рН 7,5-9,5 8,0 Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)0С, ч, не более 1 0,3 Степень перетира, мкм, не более 60 60 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50 55 Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более 200 170 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2)0С, ч, не менее 24 24 Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее: бетон 0,5 0,8 Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м.ч.Па), не менее 0,005 0,005 Пожарно-технические показатели: горючесть дымообразующая способность Г1 Расход 0,2 – 0,25 кг/ м² за один слой. |
|  | Сертификат соответствия не требуется. Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.008.Е.004446.08.14 от 11.08.2014г. |
| Общие меры безопасности | Беречь от детей Избегать попадания на кожу Избегать попадания в глаза Носить соответствующие защитные перчатки |
| Хранение | Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре. Замораживанию не подлежит! |
| Контроль качества | Контроль качества в заводской лаборатории. |
| Форма поставки | Пластиковые ведра 10 и 25 кг |
| Указания по подготовке к нанесению Нанесение Общие указания | Предварительная подготовка основания: Основание должна быть чистым, просушенным, не водоотталкивающим, без выцветов, с хорошей несущей способностью, не мелящимся. Мелкие трещины расшить заделать раствором на глубину не менее 2 мм. Окраску новых поверхностей производят после полного высыхания штукатурного слоя. Окраску по ранее окрашенным поверхностям производят только после тщательной очистки от старой поврежденной краски и шпатлевки. Сильно впитывающие основания, старые слои штукатурки укрепить глубоко проникающей грунтовкой ( время сцепки не менее 12 часов). Влажность оштукатуренной или бетонной поверхности перед окраской не должна превышать 8%, деревянных поверхностей – 12%. Рекомендуется наносить на: известково-цементные и цементные затертые штукатурки, бетон и др. минеральные основания, гипсовые, известково-гипсовые, гипсово-известковые штукатурки и гипсокартонные плиты, хорошо держащиеся старые штукатурки и краски. Допускается наносить на: загрунтованный металл, дерево (кроме полов). Краска не пригодна для использования по: полимерным материалам и смолам, масляным, силикатным и клеевым краскам, лаковым покрытиям. Перед применением Белкрас-Интерьер ВД-АК-21 тщательно перемешать при помощи медленно вращающейся мешалки (миксера). Не смешивать с другими продуктами! Для приготовления грунтовочного слоя - краску Белкрас-Интерьер ВД-АК-21 смешать с 10% воды. Финишный слой - использовать краску Белкрас-Интерьер ВД-АК-21 в неразбавленном виде. Последовательность нанесения слоев: Грунтовка: Белкрас-Интерьер ВД-АК-21 смешать с 10% воды, загрунтовать всю поверхность (время высыхания 12ч). Отделочный слой: В зависимости от впитывающей способности основания наносят 1 или 2 слоя Белкрас-Интерьер ВД-АК-21. При двухслойном нанесении время межслойной сушки не менее 6 часов. Для слабо впитывающих оснований (старые покраски и декоративные штукатурки), как правило, достаточно одного нанесения. Сильно или неравномерно впитывающая основа, старые комбинированные теплоизоляционные системы необходимо предварительно обработать грунтовкой - Белкрас-Грунт или Белкрас-Универсальный грунт (время высыхания 24 часа) вместо разбавленной Белкрас-Интерьер ВД-АК-21. Акриловую краску можно наносить валиком или распылением. Работать равномерно и без перерывов. Свежевыполненная окраска предохраняется от повреждений и загрязнений. Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания материала должна быть выше +5ºС. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия. Воспроизведение цвета краски зависит от природы основания, температуры и влажности воздуха. Меры предосторожности: Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания. Инструмент помыть сразу после использования. |