| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС СН-40» РСС, для стяжек, М200, К3, St-1 СТБ 1307-2012 самонивелир для выравнивания пола (5-40 мм)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самонивелирующаяся стяжка для пола «ПОЛИМИКС СН-40» применяется в жилых и общественных зданиях для выравнивания оснований полов под различные виды напольных покрытий: линолеум, паркет, ламинат, ковролин, керамическая и каменная плитка. Состав укладывается на бетонные основания, стяжки и позволяет выравнивать неровности в пределах 5 - 40 мм. Применяется только для полов связанных с основанием. Подходит для выравнивания полов с подогревом.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Самонивелирующаяся стяжка для пола представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего, синтетической фибры.

Свойства состава: высокопрочный, укладывается вручную или механизированным способом, экономный, прост в приготовлении и нанесении, экологически безопасный.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением состава основание необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масляных пятен и других загрязнений препятствующих адгезии. Вдоль стен необходимо уложить специальные разделительные ленты или тонкие полоски из пенополистирола.

Трещины, сколы, раковины необходимо предварительно (за 1-2 суток) заделать составом «Полимикс–СН-40».

С целью улучшения сцепления с основанием и снижения адсорбции воды из смеси поверхность необходимо обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий». Непрочные, пористые основания рекомендуется  огрунтовать 2-3 раза. Составом можно выполнять работы после полного высыхания грунтовки через 3-4 часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Растворную смесь готовят непосредственно перед применением: 1000г сухой смеси засыпают в 180-220 г воды и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью в течение 3-5 минут, выдерживают 10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Приготовленную таким образом растворную смесь следует использовать в течение 30 мин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Укладка самонивелирующейся стяжки производится вручную или при помощи специальных смесительно-нагнетательных агрегатов. Вылитая на подготовленное основание смесь распределяется по основанию металлической теркой или специальной раклей. Рекомендуемая толщина слоя –  5 - 40 мм. Для удаления воздушных пузырьков рекомендуется пройти специальным игольчатым валиком вдоль и поперек залитой поверхности. Стыковка последующих частей выливаемой массы должна выполняться в промежутке времени не более 10 мин.

Существующие деформационные швы на основании следует прорезать после полного высыхания состава.

Работы проводятся при температуре от +5°С до +25 0С. При работе и последующие 3-е суток следует избегать прямых солнечных лучей, сквозняков, низкой влажности воздуха, а также резких перепадов температуры. Легкая эксплуатация допускается не ранее чем через 24-48 часов, полная нагрузка не ранее чем через 72 часа.

Последующую обработку полученной поверхности рекомендуется производить не ранее,  чем через 3-е суток.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой (до 600 об/мин),, металлическая терка, ракля, игольчатый валик, рейка с уровнем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины  составляет 1,7-1,8 кг/ м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  20 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа, не менее                   0,5

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее     20

Марка по консистенции                                            К3