Технический лист

ФАСИ  Т400 – специальная сухая растворная смесь для ремонта бетонных и железобетонных конструкций методом торкретирования.

Фаси Т400 представляет собой  смесь высококачественного портландцемента, чистого песка нормируемой гранулометрии и полимерных добавок.

| Вид материала | Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1307-2012. |
| --- | --- |
| Цвет | Серый. |
| Вид и объем (вес) упаковки | Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг. |
| Хранение | Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 ºС, по возможности на поддонах, срок хранения до 6 месяцев. |
| Способ применения | Нанесение смеси производить в соответствии с инструкцией на применяемую установку. Раствор наносят механически послойно с помощью оборудования для торкретирования до проектной толщины. Нанесение раствора происходит до тех пор, пока нанесенный слой не начнет сползать под собственным весом. При торкретировании необходимо следить, чтобы на поверхности не было пятен, что говорит о недостатке воды в нанесенном материале. Нанесение раствора ведут захватками на вертикальные поверхности от нижних отметок к верхним. Оптимальное расстояние от сопла до стены 0,5м, угол наклона 55-750, давление сжатого воздуха 0,4-0,7 МПа. Для равномерности нанесения каждая нанесенная полоса перекрывается на 3-5 см. Для обеспечения монолитности покрытия последующий слой наносят до начала схватывания предыдущего (на открытом воздухе с интервалом 45 минут - 1 час, в закрытых помещениях с повышенной влажностью с интервалом – от 3 до 5 часов). Обработанные смесью поверхности в течение трех суток увлажнять водой. |
| Рабочая температура | Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 ºС. |
| Расход | Расход Фаси Т400 для ремонта повреждений конструкции глубиной 10 мм, площадью 1 м² составляет 20 кг. Фактический расход материалов определяется для ремонта конкретной конструкции. |
| Очистка рабочего инструмента | Оборудование после окончания работы сразу помыть чистой водой. |
| Специальные предосторожности | Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей. |

Подготовка основания:

Поверхность поврежденного участка предварительно очищают  пескоструйной установкой и увлажняют, но не допускать скопления воды на поверхности. Открытая арматура должна быть очищена и выполнена защита ее от коррозии.

Приготовление  раствора:

Приготовление раствора производят в смесителях принудительного действия. Для приготовления рабочего раствора  необходимо к 25 кг сухой смеси добавить 3,25-3,75 л воды, перемешать раствор до получения однородной массы. При жаркой погоде может понадобиться большее количество воды, при холодной меньшее.

Физико-технические свойства растворной смеси и раствора:

Влажность, не более, %	 1,0

Насыпная плотность, кг/м³	1450 - 1650

Водоудерживающая способность, %	99

Прочность на сжатие, не менее, МПа	40

Адгезия к бетону, не менее, МПа	1,0

Морозостойкость, не менее, циклов	200

Марка по водонепроницаемости, не ниже	W10

Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг	30 - 120

Примечание:  В настоящем техническом листе установлена область применения материала и способ его нанесения, но это не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ!

# Text boxes

БелКЕМА