| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС кладочная М» РСС, кладочная, цементная, М100, F50, К2, St-2 СТБ 1307-2012 растворная сухая смесь для кладки кирпича и других штучных стеновых материалов с слабой впитываемостью при отрицательных температурах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Полимикс кладочная М» применяется при возведении внутренних и наружных стен из кирпича (керамического и силикатного), блоков из керамзитобетона, природного камня, бессера и других бетонных блоков при температуре воздуха от минус 8°С до плюс 10°С..

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«Полимикс кладочная М» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих  и противоморозных добавок.

Состав отличается повышенной  пластичностью и удобством в работе; даёт возможность укладки кирпича, блоков и др. материалов с небольшой толщиной шва, что значительно уменьшает расход материалов при последующей отделке стен; имеет хорошую адгезию и морозостойкость; смесь экологически безопасна.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание предварительно очищается от пыли, грязи, масляных пятен, инея и льда. Крупные выбоины и трещины на поверхности необходимо заделать составом «ПОЛИМИКС ШСм».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь, имеющую положительную температуру, засыпают при непрерывном перемешивании в теплую воду (около плюс 30°С, но не более 60°С), в течение 3 мин перемешают до получения однородной массы, выдерживают 2-3 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 180-250 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 30-60 минут (в зависимости от температуры воздуха, влажности и скорости ветра).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученную растворную смесь следует нанести необходимым слоем на ложковую и тычковую стороны соседнего кирпича (блока) при помощи мастерка или специального зубчатого шпателя, по форме напоминающего ковш. Затем на свеженанесенный и выровненный клеевой слой укладывается с некоторым прижимом и сдвигом следующий камень.

Специальный зубчатый шпатель рекомендуется использовать при кладке бетонных блоков и других крупноформатных блоков. Ширина шпателя подбирается в зависимости от толщины укладываемых блоков. Использование подобного инструмента значительно экономит расход материала и позволяет повысить производительность труда.

В течение 15-25 минут после укладки кирпича или блоков можно проводить коррекцию их положения.

Работы проводятся при температуре  от минус 8°С до +10 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, мастерок, зубчатый шпатель для кладки блоков из легкого бетона.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя – 1,7-1,8 кг/м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка по консистенции                                       К2

Группа по сохраняемости консистенции            St-2

Морозостойкость, циклы                                     50

Прочность на сжатие, марка                               100