| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС легкая кладочная» РСС, кладочная, цементная, 1200 кг/м3, М100, F50, К2, St-2 СТБ 1307-2012 растворная кладочная смесь с повышенной теплоизолирующей способностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Полимикс легкая кладочная» применяется для укладки блоков и плит из ячеистого бетона,  эффективного пустотелого кирпича и других легких штучных стеновых материалов.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«Полимикс легкая кладочная» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, перлитового песка, наполнителя, модифицирующих добавок.

Состав отличается удобством в работе; за счет повышенной теплоизолирующей способности даёт возможность укладки блоков и др. стеновых материалов с плохими геометрическими характеристиками  без снижения теплотехнических показателей ограждающих конструкций; предотвращает образование термических (холодных) мостиков; имеет хорошую адгезию, водостойкость и морозостойкость, низким расходом.

Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

«Полимикс легкая кладочная» применяется на чистых, сухих основаниях. Основание предварительно очищается от пыли, грязи, вероятных масляных пятен и других загрязнений способных снизить адгезию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

1000г сухой смеси засыпают в 250-350 г воды и тщательно перемешивают в течение 3-5 минут до получения однородной массы.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 1-2 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится на  горизонтальную поверхность уже приклеенных блоков при помощи кельмы или специального зубчатого шпателя. Для нанесения раствора может использоваться также традиционная терка из нержавеющей стали.

Затем на свеженанесенный слой растворной смеси укладывается с некоторым прижимом и сдвигом следующий блок.

Ширина специального зубчатого шпателя для кладки подбирается в зависимости от толщины укладываемых блоков. Использование подобного инструмента значительно экономит расход материала и позволяет повысить производительность труда.

Выполнение кладочного шва из легкого кладочного раствора позволяет получить однородную, с точки зрения термической изоляции, стену и, соответственно, предотвратить промерзание стен через швы.

В течение 10-15 минут после укладки блоков можно проводить коррекцию их положения.

Работы проводятся при температуре  от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, кельма, металлическая терка, специальный зубчатый шпатель (ковш) для кладки.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя – 1,2-1,3 кг/м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  20 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                         650-750

Плотность раствора кг/м3                            1200

Марка                                                              М100

Адгезия к основанию               не менее прочности

ячеистого бетона

на растяжение

Влажность сухой смеси, % , не более                1,0

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м 0С)

при плотности 1000-1300 кг/м3                 0,33-0,40