| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКC базовая М” РСС, штукатурная В/Н (более 5мм), цементная, М75, F50, К2, St-3 СТБ 1307-2012 модифицированный штукатурный состав для выполнения работ при отрицательных температурах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«ПОЛИМИКС базовая М» применяется для нанесения стартового штукатурного покрытия, а так же для выравнивания или ремонта стен из бетона, кирпича, поверхностей покрытых цементной или цементно-известковой штукатуркой при температуре воздуха от минус 8°С до плюс 10°С. Является хорошим основанием под шпаклевочные и декоративные составы. Штукатурка может использоваться при наружных и внутренних работах.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Штукатурка «ПОЛИМИКС базовая М» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих и противоморозных добавок.

Состав обладает хорошей адгезией ко всем видам минеральных оснований, влаго- и морозостойкостью, пластичностью, удобством приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски и отложений солей, инея, льда и других загрязнений препятствующих адгезии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь имеющую положительную температуру засыпают при непрерывном перемешивании в теплую воду (около плюс 30°С, но не более 60°С), в течение 3 мин          перемешивают, выдерживают 3-5 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 160-210 г воды на 1000г сухой смеси. Точное количество воды устанавливается при пробном замесе.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 30-60 минут (в зависимости от температуры воздуха, влажности и скорости ветра).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом  или вручную с помощью металлической терки. Нанесенный слой штукатурки выравнивается полутерком.

Рекомендуемая толщина одного слоя составляет 5-8 мм. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования металлической сеткой – 20 мм.

Для получения качественной поверхности инструмент, используемый для заглаживания поверхности, необходимо периодически вытирать влажной ветошью.

Поверхность  пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через  7 суток.

Работы проводятся при температуре  от минус 8°С до плюс 10 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,7-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Гарантийный срок хранения: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность раствора на сжатие (марка)

не менее                                                              75

Морозостойкость, циклы, не менее                    50

Марка по консистенции                                        К2