Технический лист

ФАСИ  Р400 – специальная сухая растворная смесь для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.

Фаси Р400 представляет собой  смесь высококачественного портландцемента, чистого песка нормируемой гранулометрии и полимерных добавок.

| Вид материала | Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1307-2012. |
| --- | --- |
| Цвет | Серый. |
| Вид и объем (вес) упаковки | Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг. |
| Хранение | Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 ºС, по возможности на поддонах, срок хранения до 6 месяцев. |
| Способ применения | Готовый к применению раствор наносят на поврежденный участок конструкций, при этом поверхность поврежденного участка предварительно очищают, увлажняют и грунтуют специальным раствором Фаси ФМ. При небольших повреждениях следует использовать раствор пластичной консистенции. При больших повреждениях на глубину до 5 см раствор наносится слоями, шпателем, которым слои уплотняются (консистенция раствора должна быть земно-влажная). Фаси Р400 наносится в несколько слоев. Каждый слой наносится после достаточного затвердевания предыдущего с обязательным предварительным увлажнением поверхности, на который наносится последующий слой. При неблагоприятных условиях (жаре, солнце, ветре) необходим адекватный уход (обрызг водой, создание тени, устранение сквозняков и т. п.). |
| Рабочая температура | Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 ºС. |
| Расход | Расход Фаси Р400 для ремонта повреждений конструкции глубиной 10 мм, площадью 1 м² составляет 20 - 22 кг. Фактический расход материалов определяется для ремонта конкретной конструкции. |
| Очистка рабочего инструмента | Оборудование после окончания работы сразу помыть чистой водой. |
| Специальные предосторожности | Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей. |

Подготовка основания:

Поверхность поврежденного участка предварительно очищают  пескоструйной установкой и увлажняют, но не допускать скопления воды на поверхности. Открытая арматура должна быть очищена и выполнена защита ее от коррозии.

Приготовление  раствора:

Приготовление раствора производят в смесителях принудительного действия. Для приготовления рабочего раствора  необходимо к 25 кг сухой смеси добавить 3,25-3,75 л воды, перемешать раствор до получения однородной массы. При жаркой погоде может понадобиться большее количество воды, при холодной меньшее.

Физико-технические свойства растворной смеси и раствора:

Влажность, не более, %	 1,0

Насыпная плотность, кг/м³	1450 - 1650

Водоудерживающая способность, %	99

Прочность на сжатие, не менее, МПа	40

Адгезия к бетону, не менее, МПа	1,0

Морозостойкость, не менее, циклов	200

Марка по водонепроницаемости, не ниже	W8

Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг	30 - 120

Примечание:  В настоящем техническом листе установлена область применения материала и способ его нанесения, но это не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ!

# Text boxes

БелКЕМА