| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС - грунт укрепляющий, концентрат” Грунтовка П 1 СТБ 1263-2001 концентрат грунтовки глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «ПОЛИМИКС - грунт укрепляющий, концентрат»  применяется для улучшения адгезии, укрепления верхнего слоя основания, снижения и выравнивания впитывающей способности. Увеличивает стойкость основания к влиянию атмосферных воздействий. Приготовленная из концентрата грунтовка наносится на различные основания, такие как: бетонные, асбестоцементные, гипсовые, кирпичные поверхности, цементная и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты, ячеистый бетон, пористые и сильно поглощающие поверхности.

Грунтовка применяется для внутренних и наружных работ.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС - грунт укрепляющий, концентрат» представляет собой жидкость (водная дисперсия полимера), которая поставляется на стройку в концентрированном виде для приготовления грунтовочного состава.

Свойства: повышает адгезию и укрепляет основание, регулирует водопоглощение основания, улучшает укладку и эксплуатационные свойства наносимых на нее тонких штукатурок, клеев и гидроизоляционных материалов. Грунтовка водостойкая, предотвращает отсыревание стен и наносимых покрытий; экологически безопасная.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением грунтовки предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей и других загрязнений препятствующих обработке основания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

«ПОЛИМИКС - грунт укрепляющий, концентрат» поставляется в концентрированном виде и   непосредственно перед применением требует разбавления водой 1:2 (одна часть концентрата, две части воды). После разбавления состав необходимо тщательно перемешать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовленную грунтовку наносят в 1-3 слоя вручную с помощью валика, маховой кисти или щетки.

Грунтовка полимеризуется в течение 3 -4 часов в зависимости от условий окружающей среды и структуры основания. После высыхания первого слоя грунтовочного состава можно наносить последующий слой, который  рекомендуется наносить в направлении, перпендикулярном первому слою.

Работы производятся при температуре от +5°С до +25 0С. Не допускается выполнять работы во время  дождя.

Поверхность пригодна  к  последующей  отделке после высыхания верхнего слоя грунтовки, обычно через 4 часа после нанесения.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, кисть, щетка, валик

РАСХОД

Расход готовой смеси на 1 м2 основания составляет 0,03 – 0,1 кг (в зависимости от впитывающей способности основания).

ХРАНЕНИЕ

Хранение: в герметичной заводской упаковке (при положительной температуре) - не более 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа - не менее  прочности

сцепления соответствующего

покрытия (не менее 0,65)

Время высыхания покрытия

до степени 3, ч, не более                                   24

Стойкость покрытия к статическому

воздействию воды, ч, не менее                       24