#### Эмаль ПФ-115

ТУ BY 691077241.001-2014

| Продукт | Алкидный лакокрасочный материал, эксплуатируемый в разных климатических условиях. |
| --- | --- |
| Состав | Эмаль представляет собой суспензию пигментов, наполнителей, целевых добавок в пенфталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителя (уайт-спирита). |
| Свойства | Создает красивое современное глянцевое покрытие, скрывает дефекты покрываемой поверхности, обладает защитными свойствами, хорошей укрывистостью. За счет специальных целевых добавок покрытие эмали сохраняет декоративные свойства, высокую стойкость и яркость цвета на протяжении всего срока службы.Пленка эмали устойчива к изменениям температуры от минус 50ºС до плюс 60ºС. |
| Применение | Предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Можно применять для окраски мебели, ДВП, ДСП, дверей, оконных рам, батарей отопления и т.д. |
| Технические данные | Наименование показателя Значение показателя согласно ТНПА Фактическое значение показателя Цвет пленки покрытия Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке. Внешний вид покрытия После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50-60 50-60 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, с Красной, вишневой, черной Остальных цветов 60-170 80-200 60-170 80-200 Массовая доля нелетучих веществ, % От 49 до 85 зависит от цвета эмали Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, %, не более 20 20 Степень перетира, мкм, не более 50 50 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более От 40 до 200 зависит от цвета эмали Время высыхания до степени 3 при температуре (20+ 0,5)0 С, час, не более Красной, вишневой Остальных цветов 48 24 48 24 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1а, см, не менее 40 40 Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее Типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы 0,08 0,09 Адгезия пленки, баллы, не более 1 1 Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2 изменения внешнего вида нет Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15 изменения внешнего вида нет Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 изменения внешнего вида нет |

| Подготовка поверхности | Эмаль наносят методом распыления или кистью на сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины поверхность. Эмаль необходимо наносить на подготовленную загрунтованную поверхность: для защиты черных металлов и древесины – грунтовка ГФ-021, но если необходимо реально предотвратить коррозию металлической подложки – грунтовки с антикоррозийными пигментами. |
| --- | --- |
| Способ приготовления | Перед применением эмаль следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1. Также возможно разбавлять эмаль ксилолом. |
| Нанесение | Эмали ПФ-115 наносят на загрунтованные металлические, деревянные и другие поверхности методами распыления, струйного облива, окунания и кистью. Вязкость рабочих составов в зависимости от способа нанесения (по ВЗ-246, сопло 4 мм при 200С) От 50 до 65 секунд, при нанесении кистью; От 18 до 22 секунд, при нанесении методом распыления. Температурные режимы нанесения: Минимальная температура нанесения - плюс 50С Оптимальная температура нанесения - плюс 200С. Максимальная температура нанесения - плюс 400С. Режим сушки покрытия при оптимальной температуре нанесения: Время межслойной сушки– 12 ч. Время сушки последнего слоя– 24 ч. |
| Расход | 100-180 г/м2 при однослойном покрытии в зависимости от цвета и вида окрашиваемой поверхности. |
| Хранение | Эмаль ПФ-115 хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 300С до плюс 300С, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Срок хранения –12 месяцев с даты изготовления. |
| Меры предосторожности | Хранить вдали от детей, избегать попадания в глаза и на кожу. При работе с эмалью использовать защитные перчатки. При попадании в глаза тщательно промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При проведении и после окончания внутренних работ необходимо тщательно проветрить помещение. |