| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«Полимикс» РСС, монтажная, цементная, М200, F100, К2, St-3 СТБ 1307-2012 многофункциональный монтажный состав

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтажная смесь «Полимикс» применяется при монтажной сборке несущих строительных конструкций, для крепления балконных и лестничных перил, противопожарных лестниц, кронштейнов и решеток, столбиков для ограждения, фундаментов, легких строительных конструкций. Состав применяется также для заполнения просветов и отверстий  величиной от 20 до 50 мм. Может использоваться для соединения и крепления каменных, бетонных и железобетонных элементов. Состав применяется для внутренних и наружных работ.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Монтажная смесь «Полимикс» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую, из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок.

Состав отличается повышенной прочностью, хорошей адгезией к минеральным основаниям, морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения.  Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей, а так же других загрязнений препятствующих адгезии. Для лучшей адгезии основание рекомендуется обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 3-5  мин, выдерживают 5 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: на 1000г сухой смеси идет 140-170 г воды.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится вручную с помощью металлической терки или кельмы толщиной не более 30 мм. Если нижний слой высох (более чем 24 часа) его необходимо смочить водой или обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

Время схватывания состава – 8-12 часов.

Работы производятся при температуре от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, кельма, металлическая терка с гладкими краями

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины слоя – 1,7-1,8 кг/ м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя плотность раствора, кг/м3        1700-1800

Прочность раствора на сжатие, марка              200

Марка по консистенции                                       К2

Морозостойкость, циклы, не менее                   100