| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС плиточный» РСС, облицовочная, цементная, М150, F75, К1, St-4 СТБ 1307-2012 клеевой состав для облицовки керамической плиткой стен и полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «ПОЛИМИКС плиточный» применяется для укладки стеновых и напольных облицовочных материалов в жилых, общественных и производственных помещениях по стабильным и прочным основаниям. Клей позволяет укладывать плитку на поверхности из кирпича, бетона, по старой и новой цементной или цементно-известковой штукатурке, цементным стяжкам, гипсокартону и т.д.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Клей «ПОЛИМИКС плиточный» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.

Состав отличается хорошей адгезией к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки; хорошей фиксирующей и водоудерживающей способностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Плитка укладывается на хорошо выровненную поверхность. Основание должно быть плотным, прочным и предварительно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски и других загрязнений препятствующих адгезии.

Глубокие выбоины и трещины на поверхности основания необходимо заделать составом «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный». В случае полного оштукатуривания рекомендуется использовать штукатурку «ПОЛИМИКС-ШС» или «ПОЛИМИКС ВШ». Основание пола с большими неровностями следует выровнять самонивелирующейся стяжкой для пола (производства ООО «ПК Радекс»).

Для лучшей адгезии основание рекомендуется обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин          перемешивают, выдерживают 10-15 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 200-240 г воды на 1000г сухой смеси. Точное количество воды подбирается при пробном замесе.

Приготовленную клеевую смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая клеевая смесь тонким слоем при помощи  шпателя или гладкой стороной терки равномерно наносится на облицовываемую поверхность и затем «прочесывается» зубчатой стороной терки. Рекомендуемая толщина слоя – 3-5 мм.

Величину зубьев терки следует подбирать с учетом глубины борозд на тыльной стороне плитки и ее формата.

В течение 10-15 минут после укладки плитки можно корректировать их положение.

К фугованию швов следует приступать не ранее чем через 24 часа после приклеивания плитки.

Работы проводятся при температуре  от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с зубчатым краем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины  1,6-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие, марка                             150

Морозостойкость, циклы                                     75

Прочность клеевого соединения,

МПа, не менее                                                     0,5

Марка по консистенции                                        К1