Технический лист

Фаси с35/45 – специальная быстротвердеющая (прочность на сжатие через 24 ч. не менее 20 МПа) безусадочная смесь для приготовления бетонов, применяемых во всех видах строительства, ремонта бетонных и железобетонных конструкций в метростроении, станциях аэрации, железобетонных водоводах, гидроизоляции бассейнов.

Смесь Фаси С35/45 представляет собой  смесь высококачественного портландцемента, чистого песка нормируемой гранулометрии и полимерных добавок.

| Вид материала | Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1534-2005. |
| --- | --- |
| Цвет | Серый. |
| Вид и объем упаковки | Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг. |
| Хранение | Хранить в сухом месте при относительной влажности не более 75%,по возможности на поддонах. При хранении смеси должна быть обеспечена сохранность упаковки. Срок хранения 60 суток. |
| Способ применения | Смесь наноситься ручным или механизированным способом. При небольших повреждениях следует использовать раствор пластичной консистенции. При больших повреждениях на глубину до 5 см раствор наносится слоями, шпателем, которым слои уплотняются (консистенция раствора должна быть земно-влажная). Фаси С35/45 наносится в несколько слоев. Каждый слой наносится после достаточного затвердевания предыдущего с обязательным предварительным увлажнением поверхности, на который наносится последующий слой. Механизированное нанесение смеси производиться в соответствии с инструкцией на применяемую установку. Раствор наносят механически послойно с помощью оборудования для торкретирования до проектной толщины. Нанесение раствора происходит до тех пор, пока нанесенный слой не начнет сползать под собственным весом. При торкретировании необходимо следить, чтобы на поверхности не было пятен, что говорит о недостатке воды в нанесенном материале. Нанесение раствора ведут захватками на вертикальные поверхности от нижних отметок к верхним. Оптимальное расстояние от сопла до стены 0,5м, угол наклона 55-750, давление сжатого воздуха 0,4-0,7 МПа. Для равномерности нанесения каждая нанесенная полоса перекрывается на 3-5 см. Для обеспечения монолитности покрытия последующий слой наносят до начала схватывания предыдущего (на открытом воздухе с интервалом 45 мин. - 1 час, в закрытых помещениях с повышенной влажностью с интервалом – от 3 до 5 часов). Обработанную смесью поверхность в течение трех суток увлажнять водой. При неблагоприятных условиях (жаре, солнце, ветре) необходим адекватный уход (обрызг водой, создание тени, устранение сквозняков и т. п.). |
| Рабочая температура | Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 ºС. |
| Расход | Расход Фаси С35/45 для ремонта повреждений конструкции глубиной 10 мм, площадью 1 м² составляет 20 кг. Фактический расход материалов определяется для ремонта конкретной конструкции. |
| Очистка рабочего инструмента | Оборудование после окончания работы сразу помыть чистой водой. |

Подготовка основания:

Поверхность поврежденного участка предварительно очищают  пескоструйной установкой и увлажняют, но не допускать скопления воды на поверхности. Открытая арматура должна быть очищена и выполнена защита ее от коррозии.

Приготовление  раствора:

Приготовление раствора производят в смесителях принудительного действия. Для приготовления рабочего раствора  необходимо к 25 кг сухой смеси добавить 3,25-3,75 л воды, перемешать раствор до получения однородной массы. При жаркой погоде может понадобиться большее количество воды, при холодной меньшее.

Физико-технические свойства растворной смеси и раствора:

Класс по прочности на сжатие, не ниже 	С35/45

Адгезия к бетону, не менее, МПа	1,0

Марка по морозостойкости, не ниже	F300

Марка по водонепроницаемости, не ниже	W14

Марка по самонапряжению, не ниже                                                                                             Sp0,6

Примечание:  В настоящем техническом листе установлена область применения материала и способ его нанесения, но это не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ!

# Text boxes

БелКЕМА