Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PPRC PN20

Назначение и область применения

Трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам труб и фитингов.

Особенности конструкции

Наружный и внутренний слои выполнены из полипропилена. Внутренний слой выполнен из того же полипропилена с содержанием фибры 20%. Внутренний слой содержит краситель красного цвета. Наличие стекловолоконной фибры снижает температурные деформации трубы, но не защищает ее от кислородной диффузии.

ВНИМАНИЕ!

Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет!

Технические характеристики

Условия монтажа, технического обслуживания, хранения, транспортировки и утилизации

Гарантия!