ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОДУКТ :VOT0058 (TEAKOIL)

ГРУППА: Тиковое масло

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEAKOEL прост в обращении. Глубоко проникает в структуру древесины и обеспечивает гидрофобное свойство поверхности. При этом сохраняется паропроникаемость древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TEAKOIL | Плотность (20°C) | 0,80 – 0,84 | г/см3 | IST 11/01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вязкость (Din Cup 4) (20°C) | 18-22 | Сек. | IST 11/08 |

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Способ использования

Масло наноситься мягкой кистью. Через 10 минут после нанесения удалите излишки материала хлопчатобумажной тканью. Через 8 часов  возможна шлифовка бумагой Р320 и нанесение второго слоя. Тиковое масло так же можно наносить распылением при давлении 2,5-3,5 бар и размер сопла 1,5-1,8 мм. Процесс нанесения соответствует технологии нанесения кистью.

НАНЕСЕНИЕ

Полная химическая и механическая сопротивление достигают через 7 дней при 20 ° C и 65%  влажности.

TEAKOEL является натуральным продуктом, не значительное изменение цвета древесины  является нормальным и не является  дефектом качества.

Имеется опасность самовозгорания сиккативов при контакте с воздухом. Поэтому использованную ветошь пропитанную маслом необходимо поместить в емкость с водой в тот же день  после ее использования.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальном плотно закрытом контейнере в прохладном помещении, не подвергать резким перепадам температуры (+5°C / + 35°C).

Стандартные упаковки по 25 кг. По индивидуальному заказу после оценки возможны другие упаковки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, см. сертификат безопасности.