Технический лист

ФАСИ  ДРМ (РМм II) – специальная сухая бетонная смесь для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб.  Смесь применяется для ремонта бетонных и железобетонных конструкций с глубиной повреждения  до 50 мм различной площади.

| Вид материала | Высококачественная сухая среднезернистая смесь в соответствии с СТБ 1464-2004 (условное обозначение РМм II конструкционный ПЦ-С3-НА СТБ 1464-2004). |
| --- | --- |
| Вид и объем (вес) упаковки | Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг. |
| Хранение | Хранить в сухом месте, по возможности на поддонах, срок хранения 6 месяцев. При транспортировании необходимо защищать от атмосферных осадков и механических повреждений. |
| Способ применения | Готовая к применению бетонная смесь Фаси ДРМ (РМм II), наносится на поврежденный участок конструкции, при этом поверхность поврежденного участка предварительно очищают, увлажняют и грунтуют пропиточной грунтовкой. Грунтовочный слой до нанесения основного слоя Фаси ДРМ (РМм II) должен впитаться в обрабатываемый бетон. При больших повреждениях Фаси ДРМ (РМм II) наносится в несколько слоев. Каждый слой наносится после достаточного затвердевания предыдущего с обязательным предварительным увлажнением поверхности, на который наносится последующий слой. Толщина одного слоя 20 мм. При неблагоприятных условиях (жаре, солнце, ветре) необходим адекватный уход (обрызг водой, создание тени и т. п.). |
| Рабочая температура | Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 ºС. |
| Расход | Расход зависит от размера повреждений конструкций. Расход Фаси ДРМ (РМм II) для ремонта повреждений конструкции глубиной 10 мм, площадью 1 м² составляет 20 кг. Расход материалов для ремонта конкретной конструкции определяется по фактическим данным. |
| Очистка рабочего инструмента | Инструмент из нержавеющей стали сразу же после окончания работы промыть водой. |
| Специальные предосторожности | Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей. |

Подготовка основания:  основание должно быть достаточно прочным, очищенным от пыли и прочих загрязнений. Слабые участки конструкции следует удалить. Открытая арматура должна быть очищена и выполнена защита ее от коррозии.

Приготовление  раствора:

Содержимое мешка (25 кг) смешать с 3,00 - 3,75 литрами воды. Миксером перемешать бетонную смесь до получения однородной массы, оставить в покое на 10 - 15 минут, затем еще раз перемешать. В дальнейшем к приготовленной смеси добавлять воду не допускается. Готовится столько смеси – сколько необходимо для работы на 0,5 - 1,0 часа. В процессе работы готовую к применению смесь периодически перемешивать. Консистенция смеси устанавливается в пределах до 210 мм.

Физико-технические свойства бетонной смеси и бетона:

Насыпная плотность, кг/м³	1600 – 1700

Влажность, не более, %	 1

Консистенция, менее, мм	210

Адгезия к бетону, не менее, МПа	1,0

Морозостойкость, более, циклов	200

Водонепроницаемость, не менее, МПа 	0,8

Класс бетона по прочности на сжатие, не менее	В25

Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг	30 – 120

Примечание:  В настоящем техническом листе установлена область применения материала и способ его нанесения, но это не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ!

# Text boxes

БелКЕМА