#### Белкрас-Кровля ВД-АК-13

Акриловая  водно-дисперсионная краска

ТУ BY 100221924.001-2008

| Продукт | Готовая к применению полимерная краска для окрашивания асбестоцементных кровельных материалов, ручного и машинного нанесения. |
| --- | --- |
| Состав | Органические связующие(модифицированная акриловая дисперсия), минеральные наполнители и пигменты, добавки, вода. |
| Свойства | Атмосферостойкая, очень хорошие водоотталкивающие свойства, паропроницаемая, моющаяся, яркая цветовая гамма, устойчивая к механическим повреждениям, легкая в работе. |
| Применение | Предназначена для высококачественной защиты и отделки асбестоцементных кровельных материалов. Образует прочное, устойчивое к механическим воздействиям покрытие, которое, кроме декоративной функции, препятствует выносу частиц асбеста в атмосферу. |
| Технические данные | Наименование показателя Значение показателя согласно ТНПА Фактические показатели Плотность, кг/м3, не менее 1500 1650-1800 Показатель концентрации ионов водорода, рН 7,5-9,5 8,0 Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)0С, ч, не более 1 0,4 Массовая доля нелетучих веществ, % 55 70 Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более 210 200 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2)0С, ч, не менее 24 24 Условная светостойкость покрытия ( изменение коэффициента диффузного отражения), %, не более 5 2,9 Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее: бетон 1 1,9 Морозостойкость покрытия, циклы, не менее 50 50 Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м.ч.Па), не менее 0,005 0,010 Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы, не менее 10 соответствует Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее 100 соответствует Пожарно-технические показатели: горючесть дымообразующая способность Г1 Расход 0,35– 0,50 кг/м² за один слой в зависимости от шероховатости поверхности кровли и способа нанесения краски. |
|  | Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.008.Е.004447.08.14 от 11.08.2014г. |
| Общие меры безопасности | Беречь от детей Избегать попадания на кожу Избегать попадания в глаза Носить соответствующие защитные перчатки |
| Хранение | Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре. Замораживанию не подлежит! |
| Контроль качества | Контроль качества в заводской лаборатории. |
| Форма поставки | Пластиковые ведра 10 и 25 кг |
| Указания по подготовке к нанесению Нанесение Общие указания | Предварительная подготовка основания: Покраска старого шифера, который уже значительное время эксплуатировался, начинается с тщательного осмотра. При наличии на стенах следов грибка необходимо использовать механический способ для его удаления. После удаления растительности требуется проверить всю крышу на целостность. В случае выявления небольших трещин или проломов, их следует заделать при помощи специальной смеси. Такая смесь готовится из: разбавленного водой клея ПВА, цемента, вспушенного асбеста. Только после устранения всех дефектов будет возможна окраска шифера. Следующим этапом является удаление мусора и обеспыливание поверхности кровли. Можно это делать обычными щетками, а можно и при помощи воды. В этом случае шиферу потом нужно дать просохнуть. Желательно обработать поверхность противогрибковыми препаратами — это увеличит срок службы будущего покрытия, да и шифера в целом. Важнейшей частью подготовки покрытия является грунтовка Белкрас-Грунт. Некачественная обработка грунтовкой является основной причиной отставания краски, поэтому нужно следить за тем, чтобы на кровле не оставалось необработанных участков (от этого зависит равномерность цвета на поверхности кровли). Перед применением Белкрас-Кровля ВД-АК-13 тщательно перемешать при помощи медленно вращающейся мешалки (миксера). Не смешивать с другими продуктами! Если краска имеет высокую густоту, можно ее разбавить 10% воды. Последовательность нанесения слоев: Нанесение краски можно выполнять как вручную, так и при помощи распылителей. После нанесения первого слоя ему необходимо дать просохнуть около 2-3 часов. Нанесения второго слоя достаточно (при условии качественной грунтовки) для образования покрытия, которое будет равномерно по цвету. Полную прочность краска набирает в течение нескольких дней ( беречь от осадков в первые 2дня). Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания материала должна быть выше +5ºС. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия. Воспроизведение цвета краски зависит от природы основания, температуры и влажности воздуха. Окраску желательно проводить в пасмурную (облачную) погоду, при температуре воздуха около 15ºС тепла. Такие условия являются оптимальными для высыхания краски и образования надежного покрытия. Меры предосторожности: Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания. Инструмент помыть сразу после использования. |