| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС гипсовая» РСС штукатурная В (более 5мм), гипсовая, М50, К2, St-4 СТБ 1307-2012 штукатурка белая гипсовая, для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«ПОЛИМИКС гипсовая» предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную всех типов минеральных оснований (кирпич, бетон, газосиликат и т.п.). Используется только в сухих  помещениях. Может применяться для приклеивания гипсокартонных листов к минеральным основаниям.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС гипсовая» представляет собой сухую смесь на основе гипсового вяжущего с добавлением инертных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного порошка.

Штукатурка обладает хорошей адгезией к любым типам минеральных оснований, отличается безусадочностью, простотой приготовления и нанесения. Позволяет получить гладкую поверхность белого цвета, пригодную, в том числе под оклейку виниловыми обоями.

Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой и прочной. Перед нанесением состава основание предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски и отложений солей. Рекомендуется обработать основание под штукатурку  грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий». Сильно впитывающие поверхности целесообразно грунтовать 2-3 раза.

Нанесение гипсовой штукатурки на свежее минеральное основание возможно не ранее, чем через 7 суток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИМЕ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 420-500 г воды  на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 1 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученный состав наносится  в один слой вручную с помощью металлической терки или шпателя. Толщина нанесения состава колеблется в пределах 5-15 мм. Затем поверхность сглаживается  гладким шпателем или теркой.

После начала схватывания поверхность смачивается водой, уплотняется и выравнивается (фильцуется). После высыхания материал легко шлифуется.

При необходимости допускается наносить второй слой штукатурки (примерно через 2 часа после нанесения предыдущего слоя). В этом случае поверхность свеженанесенного первого слоя «расчесывается» металлической теркой с зубчатым краем.

Работы следует производить при температуре от +5°С до +25 0С.

Поверхность готова к последующей окраске или оклейке (при хорошей вентиляции и температуре выше 15 0С) уже через 48 часов.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, гладкий шпатель, металлическая терка с гладкими краями, губка, полутерок

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 0,9-1,1 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  20 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                         700-800

Адгезия к основанию, МПа, не менее            0,3

Линейная усадка                      отсутствие трещин

в проектной толщине

Прочность на сжатие, марка                              50

Марка по консистенции                                      К2