| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

# “ПОЛИМИКС-ШС ремонтный” # РСС, штукатурная В/Н (более 5 мм), # цементная, М200, F75, К2, St-3 СТБ 1307-2012 штукатурный состав для ремонтных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурный состав «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный» применяется для ремонта повреждений (выбоин, сколов, крупных трещин) поверхности стен, потолков, элементов лестниц ограждающих и несущих конструкций. Может применяться на различных минеральных основаниях для выполнения внутренних и наружных работ.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Состав «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный»  представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав отличается повышенной прочностью, высокой адгезией к минеральным основаниям, морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей и других загрязнений препятствующих адгезии.

Арматура, подверженная коррозии, должна быть освобождена от бетона на 2 см больше в обе стороны от начала коррозионной зоны. Бетон удаляется под углом 45о. Арматура очищается от ржавчины при помощи водо- или пескоструйных аппаратов или металлических щеток. Оставшаяся ржавчина должна быть удалена специальными составами, после чего наносится антикоррозионная защита.  Поверхность бетона увлажняется или, при необходимости,  пропитывается грунтовкой «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 140-190 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтная штукатурная смесь наносится вручную с помощью гладкой терки в один слой толщиной не более 8-15 мм. При толщине свыше указанной, необходимо наносить несколько слоев с интервалом 5-6 часов. Если нижний слой пересох (более чем 24 часа) необходимо его смочить водой или обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

Время схватывания состава – 6-12 часов.

Работы производятся при температуре от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,7-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа                           0,8-1,2

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 0,3-0,5

Морозостойкость, циклы, не менее                   75

Марка по прочности                                           200