| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ШС” РСС, штукатурная В/Н (более 5мм) цементная, М150, F75, К2, St-3 СТБ 1307-2012 базовая штукатурка для наружных и внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ШС» применяется для выполнения высококачественных наружных и внутренних штукатурных работ по различным основаниям (бетон, кирпич, ячеистый бетон, цементная и цементно-известковая штукатурки). Рекомендуется для выравнивая оснований под систему утепления «Полимикс».

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ШС» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав отличается высокой адгезией к минеральным основаниям,  влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей и других загрязнений препятствующих адгезии.

При наличии значительных трещин и выбоин их необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный». Подготовленное таким образом основание еще раз обеспыливают и для лучшей адгезии наносят 1-2 слоя грунтовки «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 150-190 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом  или вручную с помощью металлической терки. Нанесенный слой штукатурки выравнивается полутерком.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 5-8 мм. Последующий слой наносится не ранее чем через 5-6 часов после нанесения предыдущего. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования металлической сеткой.– 20 мм.

Для получения качественной поверхности инструмент, используемый для заглаживания поверхности, необходимо периодически протирать влажной ветошью.

Для получения фактурной поверхности накрывочный слой обрабатывается фактурным валиком, шпателем, теркой.

Время схватывания состава зависит от условий окружающей среды и составляет 12-24 часа.

Поверхность  пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через  7 суток.

Работы проводятся при температуре от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,7-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа                           0,5-0,7

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па)                                                  0,02-0,03

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 0,8-1,2

Морозостойкость, циклы, не менее                    75

Прочность на сжатие, марка                              150