HIE1010 HYDROWOOD

пропитка, прозрачная для наружных работ водоразбавимая

Применение:

Пропитка нужна для защиты дерева от гниения и насекомых, защиты дерева от солнечных лучей, адгезии с финишным покрытием.

Пропитка содержат прозрачные оксиды железа, которые обеспечивают хорошую светостойкость и поглощают УФ излучение, защищая древесину от разложения лигнина.

Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| HIE1010 |  | Сухой остаток % | 14 | +/- | 2 | IST 11-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность gr / lt | 1015 | +/- | 20 | UNI8910 |
|  |  | Вязкость Ford Cup 4 / 20°C | 11” | +/- | 10% | ASTM D-1200 |

HIExxxx цветовая гамма:

HYDROWOOD пропитка		KIEFER (сосна)			HIE1020

HYDROWOOD пропитка		DOUGLAS				HIE1030

HYDROWOOD пропитка		KASTANIE				HIE1040

HYDROWOOD пропитка		MAHAGONI(красное дерево)	HIE1050

HYDROWOOD пропитка		NUSS HELL(светлый орех)		HIE1060

HYDROWOOD пропитка		NUSS (орех)  				HIE1061

HYDROWOOD пропитка		NUSS DUNKEL(темный орех)	HIE1062

HYDROWOOD пропитка		GRÜN	(зеленый)			HIE1070

В.у. свойства  являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	детали мебели

Подготовка поверхности:

шлифовка :			шкурка К 120 - 180

очистка:			хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод:	распыление пневматическое или смешанное,

кистью

расход:				60 - 80 г/м²

Подготовка материала:  		хорошо перемешать

добавки			-

Пропитка гoтoвa для употрeбления. Bязкость регулируется  водой (~ 5% ) в зависимости от требований производства.

Жизнеспособность		-

рабочая вязкость:		пневматическое распыление:

14 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм

разбавитель:			водa

СУШКА:

при комнатной температуре:

Сухой от пыли		45 - 60' при 20 °C

Сухой на отлип	4 часа при 20 °C

Сухой

между слоями		12 часа при 20 °C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перелакируется 			через 12 часа HOE2135

Очистка рабочих инструментов:	водой

Хранение:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C  /  хранить макс. 12 месяцев.

Защищать от мороза.

Правила безопасности:

См. правила техники безопасности.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта  пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.