**раны МАРШАЛ Ру25 с редуктором (11с67п 2СП) под приварку 09Г2С**



|  |
| --- |
| **Давление номинальное PN, МПа (кг/см2):** 25  **Характеристика рабочей среды:** вода, пар, нефтепродукты, сжиженный газ, и прочие среды, кроме токсичных  **Температура рабочей среды, °С:** от – 60°С до + 180 °С  **Тип присоединения:** под приварку  **Класс герметичности ГОСТ 9544-93:** "A"  **Материал шара:** сталь 12Х18Н10Т  **Климатическое исполнение:** УХЛ1 по ГОСТ 15150-69  **Материал шпинделя:** сталь 20X13  **Материал корпуса, рукоятки, фланца и патрубка:** сталь 09Г2С  **Материал прокладок:** резина ИРП-1401, паронит, биконит  **Материал уплотнительного кольца:** фторопласт Ф4К20, ГОСТ 10007-80 |