| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС-грунт универсальный» Грунтовка ПМ цементная 1 СС СТБ 1263-2001 полимерминеральная грунтовка для внутренних/наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка «ПОЛИМИКС-грунт универсальный» обеспечивает высокое сцепление старого и нового бетона с наносимыми на его поверхность ремонтными составами «ПОЛИМИКС», защищает металлическую арматуру от коррозии, повышает адгезию наносимых покрытий, используется для защиты торцов трехслойных стеновых панелей от влаги в предмонтажный период,  а также в качестве промежуточного слоя многослойных конструкций пола. Грунтовка применяется для внутренних и наружных работ.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Грунтовка «ПОЛИМИКС-грунт универсальный»   представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих и наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Свойства: высокая адгезия к основанию (минеральному основанию, металлу) и последующим наносимым слоям, простота приготовления и нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением грунтовки предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей и прочих отслаивающихся элементов.

Арматура, подверженная коррозии, должна быть освобождена от бетона на 2 см в обе стороны от начала коррозионной зоны. Бетон удаляется под углом 45о. Арматура очищается от ржавчины при помощи водо- или пескоструйных аппаратов или металлических щеток. Оставшаяся ржавчина должна быть удалена специальными составами. Поверхность очищается от пыли и увлажняется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, мешают в течение 3-5 мин, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 340-370 г воды на 1000 г сухой смеси. Точное количество воды устанавливается при пробном замесе.

Приготовленную грунтовку следует использовать в течение 1 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовленную грунтовку наносят в 1-2 слоя вручную с помощью валика, маховой кисти или щетки. Состав необходимо тщательно втирать в поверхность. Толщина слоя полимерминеральной грунтовки - не более 1 мм. Второй слой грунтовки рекомендуется наносить в направлении, перпендикулярном первому.

Очищенная арматура также в 1-2 слоя обрабатывается полимерминеральной грунтовкой.

На обработанную грунтовкой поверхность не позднее, чем через 10-15 минут («мокрое по мокрому»), следует наносить последующие слои композиции, иначе может возникнуть опасность того, что промежуточный слой вместо слоя для лучшего сцепления превратится в разделительный слой.

Работы следует производить при температуре поверхности не ниже +50С. Не допускается производить работы во время  дождя.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, кисть, щетка, валик.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,0-1,1 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  20 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                        900-950

Адгезия к основанию, МПа - не менее прочности

сцепления соответствующего

покрытия (не менее 0,65)