| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ВШм” СТБ 1263-2001 Защитно-отделочная штукатурка Н ПМ 1 СС 0,7 высококачественная полимерминеральная водоотталкивающая штукатурка для выполнения работ при отрицательных температурах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ВШм»  применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ по минеральным основаниям в местах повышенной влажности (основания под гидроизоляцию бассейнов, цоколи зданий, подвалы с повышенной влажностью, санузлы, душевые и т.д.) при температуре воздуха от минус 5°С до плюс 10°С.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

"ПОЛИМИКС-ВШм" представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, гидрофобизирующих и противоморозных добавок, полимерного связующего.

Смесь характеризуется повышенной гидрофобностью, высокой адгезией к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, прочностью, морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей, инея, льда и других загрязнений препятствующих адгезии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь имеющую положительную температуру засыпают при непрерывном перемешивании в теплую воду (около плюс 30°С, но не более 60°С), в течение 3 мин          перемешивают, выдерживают 3-5 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 150-180 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 30-60 минут (в зависимости от температуры воздуха, влажности и скорости ветра).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом при помощи штукатурного агрегата или вручную с помощью металлической терки с последующим выравниванием полутерком.

«ПОЛИМИКС-ВШм» наносится послойно, толщина одного слоя 5–10 мм. Максимальная общая толщина слоёв без дополнительного армирования – 20 мм. При превышении заданной толщины требуется армирование металлической сеткой.

Необходимую структуру поверхности штукатурного покрытия можно формировать сразу же после нанесения на стену при помощи лопатки, шпателя, терки, фактурного валика или иных инструментов.

Поверхность пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через 7 суток.

Работы проводятся при температуре  от минус 5°С до плюс 10 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,6-1,7 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа, не менее              0,8

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                       0,02

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2, не более                                    2,0

Морозостойкость, циклы, не менее                  75