| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС-шуба» Защитно-отделочная штукатурка белая Н ПМ 1 СС 0,7 СТБ 1263-2001 штукатурка для создания декоративного слоя в легкой штукатурной системе утепления «Полимикс».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурный состав «ПОЛИМИКС-шуба» применяется для создания декоративного слоя в  легкой штукатурной системе утепления «Полимикс». Наносится по армированному слою из клея «Полимикс Т(ТМ)» с утопленной в него стеклосеткой. Позволяет получить фактурную поверхность белого цвета. Может использоваться также отдельно в качестве декоративного слоя при отделке фасадов.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-шуба» представляет собой сухую смесь белого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок, полимерного связующего и пигментов.

Состав отличается высокой пластичностью и адгезией, устойчивостью к атмосферным воздействиям, морозостойкостью, возможностью получения различных фактур. Материал удобен и прост в применении, экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением составов поверхности очищаются от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, солей и других загрязнений препятствующих адгезии.

При необходимости полного оштукатуривания, основание выравнивается составами «ПОЛИМИКС-ШС» или «ПОЛИМИКС-базовая». Если подготовленная таким образом подоснова имеет возраст более 7 суток, ее рекомендуется, для лучшей адгезии, обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИОЙ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 3-5 мин, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: на 1000г сухой смеси – 200-260 г воды.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом при помощи пистолета или вручную с помощью валика;

В случае перерыва в работе незаконченную поверхность штукатурки следует закончить острым ребром и заклеить малярной лентой.

Время высыхания состава зависит от условий окружающей среды и составляет, примерно, 6-12 часов.

Работы производятся при температуре от +5°С до +25 0С.

Важно: Для одного фасада следует использовать составы из одной партии. Работы  следует выполнять непрерывно, используя архитектурные фрагменты (балконы, углы, границы цветов) для вынужденных перерывов в работе.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, валик.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,6-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа, не менее                 0,8

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2  , не более                                  2,0

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                            0,02

Морозостойкость, циклы, не менее                     75