**Отводы крутоизогнутые оцинкованные из ВГП**



|  |
| --- |
| **Материал корпуса:** сталь, из водогазопродной трубы по ГОСТ 3262-75  **Среда:** вода, пар, неагрессивные жидкости  **Область применения:** системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |

| **Наименование** | **Ду** | **Толщина стенки, мм** | **Масса, кг** |
| --- | --- | --- | --- |
| отвод крутоизогнутый из ВГП оцинкованный | 15 | 2,5-2,8 | 0,051 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП оцинкованный | 20 | 2,5-2,8 | 0,081 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП оцинкованный | 25 | 2,6-3,0 | 0,147 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП оцинкованный | 32 | 2,6-3,2 | 0,207 |
| отвод крутоизогнутый из ВГП оцинкованный | 40 | 2,6-3,4 | 0,336 |

**Описание товара**

Изготовленные из водогазопроводных труб отводы дополнительно покрыты цинком для лучшей износостойкости. Они рассчитаны на установку в системах с неагрессивными жидкими или парообразными средами. Изделия удовлетворяют санитарно-гигиеническим нормативам и подходят для сетей водоснабжения.