| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ГС эластичный” полимерминеральный состав для гидроизоляции повышенной адгезии и эластичности ГС Э 2 СТБ 1543-2005

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционный состав «ПОЛИМИКС-ГС эластичный»  применяется для внутренней и наружной гидроизоляции фундаментов, цоколей, сливов, ванных и туалетных комнат, бассейнов и резервуаров для воды хозяйственного назначения, гидросооружений, а также в местах повышенных динамических нагрузок, вибраций, стыков и сопряжений строительных конструкций.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ГС эластичный» представляет собой комплект материалов состоящих из сухой смеси серого цвета (минеральные вяжущие, минеральные наполнители и модифицирующие добавки) и отдельной жидкой добавки, (дисперсии сополимера с модифицирующими компонентами).

Состав водонепроницаем (выдерживает гидравлическое давление до 12 атмосфер), обладает высокой эластичностью, высокой адгезией к минеральным основаниям, морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей, грибков и других загрязнений препятствующих адгезии.

При выборочном ремонте основания трещины и сколы на нем необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-Шф». В случае необходимости следует провести сплошное оштукатуривание поверхности с применением водоотталкивающей штукатурки «ПОЛИМИКС-ВШ».

Гидроизоляцию на свежеоштукатуренное основание можно наносить уже через 24 часа. Если основание имеет возраст более 7 суток, его необходимо непосредственно перед нанесением гидроизоляции обработать грунтовочным составом «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

В тару объемом не менее 25 л выливают жидкий компонент, после чего при непрерывном перемешивании засыпают сухую смесь.  В течение 3-5 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 1 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученную  растворную смесь наносят в 2-3 слоя вручную с помощью жесткой кисти, щетки или шпателя. Каждый слой наносится в направлении, перпендикулярном предыдущему. Толщина одного слоя – 1,0–1,5 мм. Следующий слой следует наносить не ранее, чем через 8 часов, но не позже чем через 7 суток.

Первый слой рекомендуется всегда наносить кистью, тщательно втирая в обрабатываемую поверхность. На участках примыкания пола гидроизоляционный слой должен быть «заведен» на стены не менее, чем на 300 мм. Сопряжения, примыкания и швы должны усиливаться проклейками армирующей стеклосетки (на составе «ПОЛИМИКС-ГС эластичный»).

Работы следует производить при температуре поверхности от +50С до +250С (при  отсутствии прямых солнечных лучей). Не допускается производить работы во время или после дождя.

Поверхность пригодна  к  последующей  отделке  через 7 суток.

При необходимости  облицовки гидроизоляционной поверхности керамической плиткой - используется плиточный клей «ПОЛИМИКС К» или «ПОЛИМИКС КФ».

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, жесткая кисть, щетка,  металлическая терка, резиновый шпатель

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет  1,7-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в комплектах: 13,6 кг сухой смеси + 4,4 кг дисперсии. Вес комплекта – 18 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа, не менее                1,0

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2 , не более                                     0,5

Водонепроницаемость, МПа, не менее             0,6

Морозостойкость, циклы, не менее                    75