| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-КФ” РСС облицовочная, цементная, М150, F75, К1, St-4 СТБ 1307-2012 клей для укладки плитки с суперфиксацией, повышенной эластичностью и водостойкостью серый/белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевая смесь «ПОЛИМИКС-КФ» применяется для укладки стеновых и напольных облицовочных материалов (керамическая плитка, керамогранит, клинкер, мозаика, натуральный камень и т.д.) в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, душевых, бассейнах и др.), а также для облицовки поверхностей, подвергающихся вибрационным и динамическим нагрузкам. Клей позволяет укладывать плитку по старой керамической облицовке (плитка на плитку), может применяться на основаниях, эксплуатирующихся в условиях знакопеременных температур, например, на балконах, наружных лестницах, полах с подогревом. Клей может использоваться для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-КФ» представляет собой сухую смесь серого/белого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав отличается высокой адгезией к любым типам оснований, повышенной водостойкостью и эластичностью, атмосферо- и морозостойкостью, тиксотропностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Облицовка укладывается на хорошо выровненную поверхность. Основание должно быть плотным, прочным и предварительно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски и других загрязнений препятствующих адгезии. Глубокие выбоины и трещины на поверхности основания необходимо заделать составом «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный». В случае полного оштукатуривания рекомендуется использовать штукатурку «ПОЛИМИКС-ШС» или «ПОЛИМИКС ВШ». Основание пола с большими неровностями следует выровнять самонивелирующейся стяжкой для пола (производства ООО «ПК Радекс»).

Полы и стены бассейнов и др. гидросооружений следует предварительно покрыть гидроизолирующим составом «ПОЛИМИКС ГС».

Для лучшей адгезии и выравнивания впитывающей способности основание рекомендуется в 1-2 слоя обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин перемешивают, выдерживают 10-15 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 200-240 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную клеевую смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая клеевая смесь тонким слоем при помощи  шпателя или гладкой стороной терки равномерно наносится на облицовываемую поверхность и затем «прочесывается» зубчатой стороной терки. Рекомендуемая толщина слоя - 3-5 мм.

Величину зубьев терки следует подбирать с учетом глубины борозд на тыльной стороне плитки и ее формата.

В течение 10-15 минут после укладки плитки можно корректировать их положение.

К заполнению швов следует приступать не ранее чем через 24 часа после приклеивания плитки.

Температура применения: от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с зубчатым краем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины слоя - 1,6-1,8 кг/ м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Срок хранения в сухих условиях и герметичной упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие, марка                             150

Морозостойкость, циклы                                     75

Прочность клеевого соединения,

МПа, не менее                                                     1,0

Марка по консистенции                                        К1