| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКC базовая” РСС, штукатурная В/Н (более 5мм), цементная, М75, F50, К2, St-3 СТБ 1307-2012 модифицированный штукатурный состав для наружных и внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«ПОЛИМИКС базовая» применяется для нанесения стартового штукатурного покрытия, а так же для выравнивания или ремонта стен из бетона, кирпича, поверхностей покрытых цементной или цементно-известковой штукатуркой. Является хорошим основанием под шпаклевочные и декоративные составы. Штукатурка может использоваться при наружных и внутренних работах.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Штукатурка «ПОЛИМИКС базовая» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.

Состав обладает хорошей адгезией ко всем видам минеральных оснований, влаго- и морозостойкостью, пластичностью, удобством приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски и отложений солей, а так же других разделяющих веществ. При наличии глубоких трещин и выбоин их необходимо заполнить составом «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный».

Для лучшей адгезии или в случае, если имеет место непрочное (мелящееся, крошащееся) основание, поверхность необходимо обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 3-5 мин перемешают до получения однородной массы, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 160-210 г воды на 1000г сухой смеси. Точное количество воды устанавливается при пробном замесе.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом  или вручную с помощью металлической терки. Нанесенный слой штукатурки выравнивается полутерком.

Рекомендуемая толщина одного слоя составляет 5-8 мм. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования металлической сеткой – 20 мм.

Для получения качественной поверхности инструмент, используемый для заглаживания поверхности, необходимо периодически вытирать влажной ветошью.

Время схватывания состава зависит от условий окружающей среды и составляет – 6-12 часов.

Поверхность  пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через  7 суток.

Работы проводятся при температуре от +5°С до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,7-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Гарантийный срок хранения: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность раствора на сжатие (марка)

не менее                                                              75

Морозостойкость, циклы, не менее                    50

Марка по консистенции                                        К2