#### Белкрас-Рельеф ВД-АК-12

Акриловая  водно-дисперсионная краска

ТУ BY 100221924.001-2008

| Продукт | Готовая к применению полимерная структурная краска для наружных и внутренних работ, ручного и машинного нанесения. |
| --- | --- |
| Состав | Органические связующие(акриловая дисперсия), минеральные наполнители и пигменты, добавки, вода. |
| Свойства | Атмосферостойкая, очень хорошие водоотталкивающие свойства, паропроницаемая, моющаяся, яркая цветовая гамма, устойчивая к механическим повреждениям, легкая в работе. |
| Применение | Предназначена для высококачественной защиты и отделки фасадов и внутренних стен, ручного и механического нанесения. Структурная краска образует механически более прочное покрытие, чем обычные фасадные краски. |
| Технические данные | Наименование показателя Значение показателя согласно ТНПА Фактические показатели Плотность, кг/м3, не менее 1500 1650-1800 Показатель концентрации ионов водорода, рН 7,5-9,5 8,0 Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)0С, ч, не более 1 0,4 Массовая доля нелетучих веществ, % 55 70 Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более 700 650 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2)0С, ч, не менее 24 24 Условная светостойкость покрытия ( изменение коэффициента диффузного отражения), %, не более 5 2,9 Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее: бетон 1 1,9 Морозостойкость покрытия, циклы, не менее 50 50 Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м.ч.Па), не менее 0,010 0,010 Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы, не менее 10 соответствует Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее 100 соответствует Пожарно-технические показатели: горючесть дымообразующая способность Г1 Расход 0,8 – 2,5 кг/ м² за один слой в зависимости от поверхности |
|  | Сертификат соответствия № BY/112 02.01. 094 00150 до 09.06.2019г. Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.008.Е.004444.08.14 от 11.08.2014г. |
| Общие меры безопасности | Беречь от детей Избегать попадания на кожу Избегать попадания в глаза Носить соответствующие защитные перчатки |
| Хранение | Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре. Замораживанию не подлежит! |
| Контроль качества | Контроль качества в заводской лаборатории. |
| Форма поставки | Пластиковые ведра 10 и 25 кг |
| Указания по подготовке к нанесению Нанесение Общие указания | Предварительная подготовка основания: Основание должна быть чистым, просушенным, не водоотталкивающим, без выцветов, с хорошей несущей способностью, не мелящимся. Мелкие трещины расшить заделать раствором на глубину не менее 2 мм. Окраску новых поверхностей производят после полного высыхания штукатурного слоя. Окраску по ранее окрашенным поверхностям производят только после тщательной очистки от старой поврежденной краски и шпатлевки. Сильно впитывающие основания, старые слои штукатурки укрепить глубоко проникающей грунтовкой ( время сцепки не менее 12 часов). Влажность оштукатуренной или бетонной поверхности перед окраской не должна превышать 8%, деревянных поверхностей – 12%. . При наличии на стенах следов грибка необходимо использовать механический способ для его удаления, затем произвести обработку поверхности с помощью антигрибкового средства. Рекомендуется наносить на: известково-цементные и цементные затертые штукатурки, бетон и др. минеральные основания, гипсовые, известково-гипсовые, гипсово-известковые штукатурки и гипсокартонные плиты, хорошо держащиеся старые штукатурки и краски. Допускается наносить на: загрунтованный металл, дерево (кроме полов). Краска не пригодна для использования по: полимерным материалам и смолам, масляным, силикатным и клеевым краскам, лаковым покрытиям. Перед применением Белкрас-Рельеф ВД-АК-12 тщательно перемешать при помощи медленно вращающейся мешалки (миксера). Не смешивать с другими продуктами! Если краска имеет высокую густоту, можно ее разбавить 10% воды. Последовательность нанесения слоев: Так как структурные краски можно наносить толстым слоем, они позволяют скрыть небольшие неровности на стенах. Крупные дефекты необходимо предварительно выровнять, используя шпатлевку. Сильно или неравномерно впитывающая основа, старые комбинированные теплоизоляционные системы необходимо предварительно обработать грунтовкой - Белкрас-Грунт или Белкрас-Универсальный грунт (время высыхания 12ч). Для получения качественного прокрашивания, можно пользоваться Белкрас-Фасад ВД-АК-11 подобранной под цвет основной Белкрас-Рельеф ВД-АК-12. Внешний вид покрытия определяется наполнителем в Белкрас-Рельеф ВД-АК-12 (крупнозернистые и мелкозернистые), технологическими приемами (вручную или пневматическим напылением) используемыми для того чтобы ее нанести и рабочим инструментом (структурные валики, тефлоновые шпателя, специальные терки или гребешки). Белкрас-Рельеф ВД-АК-12 наносится в один слой структурным валиком, шпателем, гребенкой, либо методом пневматического распыления, от метода нанесения зависит внешний вид получаемой поверхности. При нанесении краски рекомендуется совершать поступательные движения в одной плоскости (вверх-вниз). Работать равномерно и без перерывов. Способ работы «мокрое на мокрое», в случае перерыва в работе следует закончить нанесение на архитектурном элементе, либо закончить острым ребром и заклеить малярной лентой. Во избежании образования визуальных пятен на поверхности следует наносить одинаковую структуру на всей окрашиваемой поверхности. Свежевыполненная окраска предохраняется от повреждений и загрязнений. Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания материала должна быть выше +5ºС. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия. Воспроизведение цвета краски зависит от природы основания, температуры и влажности воздуха. Меры предосторожности: Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания. Инструмент помыть сразу после использования. |